На правах рукописи

УДК:  (616.716.1+616.716.4)-089.843:616.31

СТЕПАНОВ Александр Геннадьевич

Разработка и клинико-экспериментальное обоснование

применения резорбируемых мембран в зубосохраняющих биотехнологиях

14.00.21 – «Стоматология»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук

Москва – 2007

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный медико-стоматологический университет Росздрава»

Научные руководители:

доктор медицинских наук, профессор Арутюнов Сергей Дарчоевич

доктор медицинских наук, Ломакин Михаил Васильевич

Официальные оппоненты:

доктор медицинских наук, профессор Олесова Валентина Николаевна

доктор медицинских наук, профессор Гунько Валерий Иосифович

Ведущая организация: ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Ростехнологии»

Защита диссертации состоится «	»	2007 г. в		часов на заседании диссертационного Совета Д.208.041.03 при ГОУ ВПО «МГМСУ Росздрава» по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская , д.4.

Почтовый адрес: 127473,  г. Москва, ул. Делегатская, д.20/1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «МГМСУ Росздрава» по адресу: 125206,  г. Москва, ул. Вучетича, д. 10 а

Автореферат разослан «	»				2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного Совета

кандидат медицинских наук, доцент				Шарагин Н.В.

Актуальность работы

Усовершенствование методов эндодонтического и хирургического лечения одонтогенных периапикальных воспалительных процессов привело к значительному снижению показаний для удаления причинных зубов (Боровский Е.В. 1997, 1999; Григорьянц Л.А. и соавт 2002; Митронин А.В., 2005).

Зубосохраняющие операции такие как: резекция верхушки корня, гемисекция, коронарно-радикулярное разделение, премоляризация, ампутация корня, эндодонто-эндооссальная (трансдентальная)  имплантация, цистотомия и цистэктомия получили новое развитие как одно из приоритетных направлений в амбулаторно-поликлинической хирургической стоматологии (Робустова Т.Г. и соавт., 2006; Дивини Т.А, 2005; Sailer H.F., Pajarola G.F., 1999).

Однако, неизбежное нарушение целостности кости в области хирургического вмешательства нередко сопряжено с длительным заживлением, исходом которого становится неполное и /или неполноценное восстановление костной ткани (Ефимов Ю.В., 1993; Лукиных Л.М., Лившиц Ю.Н., 1999).

Оптимизация процессов репаративной регенерации костной ткани является одной из важнейших проблем реконструктивной хирургии, в частности, в челюстно-лицевой области. При этом активно используются костнопластические материалы различного происхождения – алло-, ксено- и синтетические аналоги минерального и органического компонентов кости (Агапов B.C. и соавт., 1998; Абу Бакер Кефах, 2001; Дробышев А.Ю., 2002; Белозёров М.Н., 2003; Панин A.M., 2004).

В тоже время не всегда возможно надежно фиксировать остеопластические материалы в костной полости, что нередко ведет к инфицированию костной раны, результатом которого является образование мягкотканого регенерата. Именно поэтому вопрос о средствах направленной тканевой регенерации (мембранах) сохраняет свою актуальность (Грудянов А.И. и соавт., 2003).

На сегодняшний день существует множество мембран, отличающихся по структуре и назначению, однако, одни из них неэффективны в инфицированных тканях, другие технически сложны или экономически малодоступны при использовании, третьи предполагают хирургические вмешательства, по их извлечению (Оразвалиев А.И., Лисная О.Н., 2004).

Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым и актуальным разработка биосовместимой резорбируемой мембраны с повышенной адгезией к костной ткани, что определило цель и задачи нашего исследования.

Цель исследования

Повышение эффективности лечения больных с послеоперационными дефектами челюстей путем разработки и клинико-лабораторного обоснования применения резорбируемой биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ».

Задачи исследования

- Разработать и провести токсикологическое исследование резорбируемой  биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ».

- Изучить в эксперименте in vivo на экспериментальных животных остеопластические свойства биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ».

- Апробировать биокомпозиционную мембрану «Диплен ГАМ» в клинике при лечении пациентов с интраоперационными дефектами челюстных костей.

- Дать практические рекомендации по применению резорбируемой биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ» в стоматологической практике при закрытии интраоперационных дефектов кости.

Научная новизна

Разработан способ замещения костных дефектов челюстей с применением резорбируемой биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ» (Патент РФ № 2276587).

Впервые в эксперименте in vivo на экспериментальных животных проведено гистологическое и гистохимическое исследование остеопластических свойств биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ».

Впервые изучено влияние биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ» на репаративную регенерацию, исходя из клинических данных, характеризующих стадии заживления костной раны, при их сопоставлении с рентгенологическими признаками течения указанного процесса в челюстных костях.

Впервые установлено, что при использовании биокомпозиционной мембраны «Диплен-ГАМ» при закрытии интраоперационных дефектов челюстей стабилизация микроциркуляторных параметров наступает через 6 месяцев, что свидетельствует о значительном ускорении восстановления костной ткани в зоне дефекта (в отличие от 12-14 месяцев без применения мембраны).

Практическая значимость

Разработанная в результате проведенных экспериментальных исследований новая биокомпозиционная мембрана «Диплен ГАМ» помимо барьерных свойств обладает повышенной адгезионной способностью к костной ткани. Указанная характеристика расширяет возможности использования данной мембраны в зубосохраняющих биотехнологиях.

Предложенная методика применения новой биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ» повышает эффективность хирургических вмешательств на костях челюстей, проводимых в рамках зубосохраняющих биотехнологий.

Внедрение результатов исследования в практику

Результаты настоящего исследования используются в учебном процессе кафедры стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПКС МГМСУ на лекциях, семинарах и практических занятиях интернами, ординаторами и врачами-стоматологами практического здравоохранения на курсах усовершенствования факультетов последипломного образования, в углубленных исследованиях, проводимых на кафедре по изучению вопросов регенерации костной ткани для повышения эффективности проведения зубосохраняющих операций, внедрены в клиническую практику Лечебно-профилактического стоматологического центра МГМСУ.

Диссертационное исследование выполнено по проблеме 30.02 «Вопросы этиологии, патогенеза, профилактики и лечения кариеса зубов и его осложнений», включено в план НИР ГОУ ВПО «МГМСУ РОСЗДРАВА» номер Государственной регистрация №01200700513.

Основные положения, выносимые на защиту

- Разработанная биокомпозиционная мембрана «Диплен ГАМ» является нетоксичным стоматологическим материалом, которая надежно изолирует послеоперационный дефект челюстной кости от микробной инвазии, удерживает остеопластические препараты в костной ране, препятствует прорастанию эпителия в полость дефекта кости и обладает  выраженными остеопластическими свойствами.

- Клинико-рентгенологические и допплерографические характеристики восстановления костной ткани доказывают высокую эффективность использования резорбируемой биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ» для направленной регенерации костной ткани в зубосохраняющих биотехнологиях.

Личное участие автора в разработке проблемы

При непосредственном участии диссертанта разработана новая резорбируемая биокомпозиционная мембрана «Диплен ГАМ» для направленной регенерации костной ткани. Автором лично проведено комплексное – экспериментальное и клиническое исследование мембраны. Автором лично обследовано 256 пациентов и проведено лечение 93 пациентов с послеоперационными костными дефектами челюстных костей.

Апробация диссертации

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на   научной конференции молодых ученых по вопросам хирургической стоматологии, посвященной 122-летию со дня рождения Евдокимова А.И. (-М., 2005); научной конференции молодых ученых по вопросам хирургической стоматологии, посвященной профессору Рудько В.Ф. (-М., 2006);  XXIX итоговой конференции молодых ученых МГМСУ (-М.,2007); совместном заседании кафедры стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПКС, кафедры факультетской хирургической стоматологии и имплантологии МГМСУ (26 января 2007, протокол №18).

##### Публикации

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 1 в журнале из перечня ВАК РФ, получен патент РФ  на изобретение № 2276587 от 20.05.06.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, глав «Материалы и методы исследования», «Результаты собственных экспериментальных и клинических исследований», заключения; выводов, практических рекомендаций, списка цитируемой литературы и приложений. Работа иллюстрирована 9 таблицами, 85 рисунками. 129 страниц и  156 источников 53 отечественных

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Материалы и методы исследования

Теоретические предпосылки разработки резорбируемой биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ» и ее содержание.

В основу разработки нового материала были положены основные требования, предъявляемые к современным средствам для направленной тканевой регенерации, а именно: биологическая безопасность субстрата мембран, достаточная их резистентность к агрессивным факторам тканевой среды, надежность методики и технических средств, обеспечивающих фиксацию мембран in situ, микробонепроницаемость, остеопластичность.

В качестве основы мембраны использована адгезионная стоматологическая пленка «Диплен-Дента» (Норд-Ост, Россия). Преимущество данной пленки состоит в надежной ее фиксации как на подвижной слизистой оболочке рта, так и на кости, что происходит за счет сил поверхностного натяжения. Увеличение адгезии, стабилизация используемых лекарственных препаратов, пролонгирование их действия, обеспечиваемое за счет содержания сополимера винилпирролидона с винилацетатом в гидрофильном слое пленки в соотношении 90:10, свидетельствует о возможности введения в пленку «Диплен-Дента» необходимой для решения поставленных перед нами задач остеопластической композиции. Для проявления максимальной активности препарата необходимо определенное кислотно-основное равновесие (рН 6.9), которое было достигнуто путем введения в состав пленки моноэтаноламина.

Для предотвращения самопроизвольного расслаивания пленки в нее был введен дополнительный биполярный компонент, полярная гидрофильная часть молекулы которого погружена в гидрофильный слой, а неполярная гидрофобная - в гидрофобный. Основным компонентом гидрофильного слоя был выбран поли-(бэта-оксиэтил)-метакрилат, гидрофобный же слой состоит из пластифицированного поливинилбутираля.

В качестве остеопластической композиции мы использовали гидроксиапатит и трикальцийфосфат которые являются остеокондукторами и обладают сорбционными свойствами к костному морфогенетическому белку, играющему значительную роль в регенерации костной ткани.

Учитывая резорбционные свойства гидрофильного слоя исходного материала и известную терапевтическую активность гидроксиапатита, (четырнадцать суток), не достаточные для обеспечения искомого эффекта, мы решили ввести остеопластическую композицию, как в гидрофильный, так и в гидрофобный слои, пролонгировав, тем самым терапевтический эффект препарата.

Для обеспечения необходимой жесткости мембраны мы снизили количество пластификатора в гидрофильном слое на 50% от исходного материала.

Результатом данной разработки явилось создание биокомпозиционной резорбируемой мембраны «Диплен ГАМ» (гидроксиапатит-мембрана) и получение патента РФ № 2276587 от 27.05.2006 на способ лечения костных дефектов челюстей и средства для его реализации. Рекомендуется форма выпуска биокомпозиционной резорбируемой мембраны «Диплен ГАМ» - длина 100±5 мм, ширина - 50±2,5 мм, толщина - 3,0 – 5,0 мм, упакована в полиэтиленовый пакет и стерилизована радиационным методом, дозой 2,5 Мрад.

Доклинический этап

Изучение возможной токсичности биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ» проводилось совместно с ФГУ «Всероссийский Научно-Исследовательский и Испытательный Институт Медицинской Техники Росздравнадзора» (ВНИИИМТ) в лаборатории токсикологических испытаний изделий медицинского назначения. Эти исследования включали в себя оценку биологического действия новой лекарственной формы по биохимическим, иммунологическим, гематологическим, гистологическим, физиологическим показателям, изменению коэффициентов массы внутренних органов и результатам микроядерного теста в соответствии со стандартами ИСО 10993 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

В результате проведенного исследования отделом токсикологических испытаний и исследований материалов и изделий медицинского назначения (ВНИИИМТ) было дано заключение, что биокомпозиционная резорбируемая мембрана «Диплен ГАМ» «…по токсиколого-гигиеническим и санитарно-химическим показателям отвечает требованиям нормативных документов и требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям аналогичного назначения …». Это стало основанием для углубленного доклинического изучения свойств разработанной мембраны in vivo.

Гистологические и гистохимические исследования свойств биокомпозиционной резорбируемой мембраны «Диплен ГАМ» проводилось на 36 белых лабораторных крысах «Вистар» с исходным весом 220–300 гр. У животных под гексеналовым наркозом открытым доступом с помощью стоматологического фиссурного бора на малых оборотах создавали овальный дефект в области диафиза бедренной кости. Размер дефекта:  3х5 мм, глубина 2 мм. Животные были разделены на 3 группы по 12 крыс в каждой:

Контрольная группа - дефект заполнялся кровяным сгустком и область дефекта укрывалась мышечной тканью.

I опытная группа - кость в области дефекта циркулярно обертывали биокомпозиционной резорбируемой мембраной «Диплен-ГАМ».

II опытная группа - конусообразно свернутую биокомпозиционную резорбируемую мембрану «Диплен-ГАМ» в виде пломбы  вводили в полость дефекта так, чтобы утолщенная часть укрывала поверхность дефекта.

В каждой группе четыре животных выводили из эксперимента на 10, 30, 60 сутки. Фрагмент бедренной кости, содержащий дефект, фиксировали в 70° спирте в течение 10 суток и декальцинировали в растворе трилона-Б в течение 3-х недель. После отмывания образцов в спирте их заливали  парафином. Парафиновые срезы толщиной 4-5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону для выявления коллагеновых волокон и толуидиновым синим для выявления кислых гликозаминогликанов (ГАГ).

Для объективизации результатов морфологического исследования, кроме описания использовали полуколичественный (балльный) анализ. Для этого были  выделены 16 морфологических признаков, характеризующих основные процессы дистрофии, воспаления и регенерации: дистрофические изменения в материнской кости, воспалительная инфильтрация у краёв дефекта, энхондральный остеогенез внутри дефекта, периостальный остеогенез, остеогенная соединительная ткань, остеоид, новообразование трабекулярных костных структур, остеобласты, остеокласты, соединительная ткань в межтрабекулярном пространстве, кроветворная ткань в межтрабекулярном пространстве, хрящевые  и костно-хрящевые структуры, незрелая компактизированная кость, зрелая компактизированная кость, степень заполнения костно-мозгового канала костной тканью, интегральный показатель регенерации структуры трубчатой кости.

Клинический этап

Исследование эффективности биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ» для лечения пациентов с послеоперационными дефектами челюстей было проведено в Лечебно-профилактическом стоматологическом центре ГОУ ВПО «МГМСУ Росздрава» являющимся базой кафедры стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПКС МГМСУ.

Характеристика групп исследуемых пациентов

За период с 2003 по 2006 нами проведено обследование 256 пациентов в возрасте от 20 до 40 лет с патологией, требующей хирургического вмешательства с образованием в процессе лечения интраоперационных дефектов. Из них 93 человека дали информированное согласие на участие в исследовании.

Отбор пациентов для исследования осуществлялся в соответствии с критериями включения и исключения из исследования (табл.2)

Таблица 2

Критерии отбора пациентов для исследования

| Критерии включения | Критерии исключения |
| --- | --- |
| Возраст от 20 до 40 лет | Возраст пациентов менее 20 и более 40 лет |
| Пациенты с диагнозом «Хронический периодонтит» с показаниями к хирургическому методу лечения | Травматические повреждения челюстных костей |
| Пациенты с диагнозом «Ретенция, дистопия третьих моляров верхней и нижней челюстей» | Наличие сопутствующей патологии |
| Удовлетворительное гигиеническое состояние полости рта | Неудовлетворительное состояние гигиены полости рта |

В результате отбора из 93 человек в исследование были включены 56 с диагнозами хронический периодонтит и  ретенция и дистопия третьих моляров. Среди них были 22 мужчины и 34 женщины. В соответствии с задачами работы все пациенты были разделены по нозологическим формам  на две равные группы (таблица 3).

Основные группы составили 28 человек, у которых оперативное вмешательство сопровождалось закрытием послеоперационного дефекта резорбируемой биокомпозиционной мембраной «Диплен ГАМ». У 28 пациентов контрольных групп  заживление костного дефекта проходило под кровяным сгустком без использования мембраны.

Таблица 3

Распределение пациентов по группам

| Пациенты с хроническим периодонтитом (28 человек) | Пациенты с ретенцией и дистопией (28 человек) |
| --- | --- |
| Основная группа (14 человек) | Контрольная группа (14 человек) | Основная группа (14 человек) | Контрольная группа (14 человек) |
| «Диплен ГАМ» | Кровяной сгусток | «Диплен ГАМ» | Кровяной сгусток |

На разных сроках наблюдения из исследования выбыло 3 человека, 1 из первой и 2 из второй групп.

Операции по устранению хронических периапикальных очагов проводили по стандартному протоколу с использованием, в зависимости от клинической картины, современных концепций восстановления биомеханических показателей зубов с нарушенной целостностью корня (установкой трансдентальных имплантатов) и восстановления архитектоники костной ткани (использованием костезамещающих препаратов). Отличием являлось закрытие интраоперационных дефектов биокомпозиционной резорбируемой мембраной «Диплен ГАМ» у пациентов основной группы.

Операции по удалению ретенированных и дистопированых третьих моляров проводили аналогично по стандартному протоколу, обязательным условием  являлось полное ушивание раны. У пациентов основной группы лунки удаленных зубов перед ушиванием перекрывали биокомпозиционной резорбируемой мембраной «Диплен ГАМ».

Пациентам всех групп в послеоперационном периоде проводили контрольное стандартное и цифровое рентгенологическое исследование на сроках  1, 3, 6, 12 месяцев, в соответствии с результатами, полученными в экспериментальных и лабораторных исследованиях.

Динамические наблюдения за состоянием микроциркуляции в тканях десны проводили в области костных дефектов челюстей до операции через 1, 3, 6 и 12-14 месяцев после операции.

Исследование микроциркуляции в тканях десны проводили методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью анализатора капиллярного кровотока – ЛАКК-01 (НПП «Лазма», Россия).

Состояние микроциркуляции оценивали по показателю микроциркуляции (М), характеризующему уровень капиллярного кровотока; параметру (σ), определяющему колеблемость потока эритроцитов, и коэффициенту вариации (KV), характеризующему вазомоторную активность микрососудов.

По данным амплитудно-частотного анализа ЛДФ определяли уровень вазомоций (ALF/σ) и сосудистый тонус (σ/ALF), характеризующих активный механизм модуляций кровотока, а также высокочастотные (AHF/σ) и пульсовые флуктуации (ACF/σ) тканевого кровотока, относящиеся к пассивному механизму модуляции тканевого кровотока.

Эффективность регуляции тканевого кровотока в системе микроциркуляции определяли по индексу флаксмоций (ИФМ), а также внутрисосудистое сопротивление (ACF/М).

Статистическую обработку данных проводили с использованием программ программ SPSS 8.0 for Windows, «MS Excel» и «MS Access».

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате проведенного экспериментального исследования каждый полученный признак оценивали по пятибалльной системе: 0 - отсутствие признака; 1 - слабо выраженный признак; 2 - умеренно выраженный признак; 3 - хорошо выраженный признак; 4 - максимально выраженный признак для данной группы опытов. Вычисляли среднее значение показателя для всех животных в данной группе на данный срок. Полученные данные обрабатывали статистически (табл. 4).

Таблица 4

Балльная оценка тканевых структур в области костного дефекта

| Морфологические признаки | 10-е сутки | 30-е сутки | 60-е сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГРУППА |
|  | Контр. | I опытн | II опыт. | Контр. | I опытн. | II опыт. | Контр. | I опытн. | II опыт. |
| Дистрофические изменения в материнской кости | 3,0 | 2,75 | 2,25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,75 | 1,0 | 1,75 |
| Воспалительная инфильтрация у краёв дефекта | 2,75 | 0,25 | 0,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Энхондральный остеогенез внутри дефекта | 2,0 | 3,0 | 2,75 | 2,5 | 3,25 | 3,0 | 2,25 | 3,5 | 3,0 |
| Периостальный остеогенез | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,75 | !.5 | 3,25 | 2,5 |
| Остеогенная соединительная ткань | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Остеоид | 2,25 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новообразование трабекулярных костных структур | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 |
| Остеобласты | 2,0 | 3,0 | 2,75 | 2,5 | 2,0 | 2,25 | 2,75 | 2,25 | 2,5 |
| Остеокласты | 1,5 | 2,25 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,75 | 15 | 1,25 | 1,75 |
| Соединительная ткань в межтрабекулярном пространстве | 3,0 | 2,25 | 2,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кроветворная ткань в межтрабекулярном пространстве | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,75 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Хрящевые и костно-хрящевые структуры | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Незрелая компактизированная кость | 0,0 | 3,0 | 2,25 | 3,0 | 2,0 | 2,25 | 3,0 | !.5 | 1,75 |
| Зрелая компактизированная кость | 0,0 | 0.5 | 0,25 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| Степень заполнения костно-мозгового канала костной тканью | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,25 |
| Интегральный показатель регенерации структуры трубчатой кости | 1,5 | 3,0 | 2,75 | 2,2 | 3,25 | 3,0 | 3,0 | 3,75 | 3,25 |

В итоге было доказано что использование биокомпозиционной резорбируемой мембраны «Диплен ГАМ» при обертывании кости в области дефекта (I группа опытов) или при тампонаде дефекта (II группа) ведёт к снижению воспалительной реакции и значительному усилению и ускорению репаративного остеогенеза (как энходрального, так и периостального), ускорению созревания компактизированной новообразованной костной ткани и восстановления просвета канала бедренной кости, по сравнению с контрольной группой (укрытие дефекта мышечным лоскутом).

Наибольшие различия обнаруживаются на 10 сутки после операции, но они сохраняются, хотя и в меньшей степени, до конца наблюдений (2 месяца). Все эти различия объективно подтверждены использованием полуколичественной балльной оценки 16 выделенных морфологических признаков.

Различия между двумя опытными группами сравнительно невелики и выявляются в основном  в ранние сроки (10 суток). К ним следует отнести тенденцию к более выраженной воспалительной реакции и некоторое отставание остеорепаративных показателей, из которых достоверна только меньшая степень компактизирования новообразованной костной ткани. В более поздние сроки эти различия минимизированы и статистически недостоверны (р<0,01).

Результаты экспериментальных исследований послужили основанием для клинической апробации биокомпозиционной резорбируемой мембраны «Диплен ГАМ» в амбулаторной стоматологической практике.

В процессе клинической апробации биокомпозиционной резорбируемой мембраны «Диплен ГАМ» была разработана методика ее использования.

Основными принципами разработанной методики являются перекрывание краев послеоперационного дефекта по его периметру на 3 мм и дегидратация зоны прилегания мембраны к операционному полю, путем компрессии стерильным марлевым тампоном в течение 10 секунд.

У всех пациентов, лечение которых велось с применением биокомпозиционной резорбируемой мембраны «Диплен-ГАМ», послеоперационный период протекал без признаков воспаления, рельеф слизистой оболочки альвеолярной части соответствовал рельефу здоровых участков, швы были состоятельными и удалялись на седьмые сутки после операции.

В 8-и случаях из 26,  при которых мембрана не использовалась, наблюдались незначительные воспалительные  явления по границам ушитого разреза, припухлость в пределах операционного поля, сохраняющаяся до 10 суток послеоперационного периода. В двух случаях отмечалось западение слизистой оболочки в полость дефекта и в одном - образование  свищевого хода, что мы связываем с неудовлетворительной фиксацией используемого остеопластического материала в костной ране.

У всех пациентов, лечение которых велось с применением биокомпозиционной резорбируемой мембраны «Диплен-ГАМ» рентгенологическая картина динамики остеорепаративных процессов была схожа.

На рентгенограммах через 1 месяц после операции появлялись первые признаки наличия тени костного регенерата, распространяющиеся от края к центру по периметру дефекта.

На рентгенограммах через 3 месяца после операции отмечались: уменьшение костного дефекта в диаметре до ½, новообразование костной ткани по краям, с первыми признаками остеогенеза, схожего  с переостальным. Контуры самого дефекта в 2 случаях у пациентов в группе с хроническим периодонтитом оставались четкими.

Данные рентгенологического обследования через 6 месяцев после операции свидетельствовали о восстановлении дефекта на ¾, а в 12 случаях (4 пациента 1 группы, 8 пациентов 2 группы) и на 100 % от общего объема, костным регенератом, выполненным костными трабекулами хаотичного расположения, стремящимися по периферии к рисунку здоровой кости.

К 12 месяцам отмечалась полная регенерация костной ткани,  дефекты были выполнены костными трабекулами, по расположению схожими с рисунком здоровой кости,  однако в 2 случаях четкого трабекулярного рисунка не наблюдалось.

Рентгенологическая картина динамики остеорепаративных процессов у пациентов контрольных групп исследования отличалась по вышеперечисленным признакам более поздними сроками их проявления.

В 8-и случаях, где клиническая картина сопровождалась воспалительными явлениями, признаки наличия тени костного регенерата отмечались лишь в сроки от 3-х месяцев после операции.

Через 12 месяцев после операции рентгенологическая картина у данных пациентов соответствовала рентгенологической картине пациентов основной группы исследования на сроках 6 месяцев.

В двух случаях, где клинически отмечалось западение слизистой в полость дефекта, рентгенологические признаки периостального остеогенеза выявлены не были, а полное восстановление костной структуры дотировалось сроками 15-16 месяцев после операции.

В одном случае, клинически сопровождавшемся образованием свищевого хода, пришлось прибегнуть к повторной операции и вследствие этогог исключить данного пациента из исследования.

Исследование состояния микроциркуляции в тканях десны после оперативного вмешательства показало различную степень микроциркуляторных изменений.

По данным ЛДФ в первой группе отмечалось усиление параметров микроциркуляции десны. При этом уровень капиллярного кровотока павысился на 60%. Интенсивность кровотока возросла в 2,4 раза. Вазомоторная активность микрососудов увеличилась в 1,6 раза.

Анализ амплитудно-частотных характеристик после операции показал повышение уровня вазомоций (ALF/() на 55%, что свидетельствовует об усилении активной модуляции тканевого кровотока. Высокочастотные флуктуации (AНF/() также возрастали на 61%; пульсовые флуктуации снижались в 2,3 раза, что свидетельствовало об усилении вклада пассивной модуляции.

Динамика интегральной характеристики соотношения ритмических составляющих в частотном спектре допплерограмм – индекса флаксмоций (ИФМ) – свидетельствовала о повышении эффективности регуляции тканевого кровотока в микрососудах (ИФМ повысился на 39%).

Следует отметить, что при этом отмечалось снижение сосудистого тонуса (на 20%), что свидетельствовало о вазодилатации в связи с усилением притока крови.

Полученная динамика усиления тканевого кровотока связана с активными перестроечными процессами в костной ткани челюстей, которые продолжались до 6 месяцев.

Через 6 месяцев после операции – показатели микроциркуляции в значительной степени восстанавливались, что свидетельствовало об окончании активного остеогенеза.

Через 12 месяцев отмечалась стабилизация гемомикроциркуляторных параметров, что характеризовало восстановление костной ткани. В контрольной группе усиленный тканевый кровоток сохранялся и через 12 месяцев, что свидетельствовало о продолжающихся процессах остеогенеза в костной ткани.

Подобная динамика отмечена и после проведения операции по удалению третьих моляров во 2-ой группе через 1 месяц: активность кровотока в микрососудах повышалась в большей степени (М – на 80%, ( – в 2,6 раза, Kv– в 1,9 раза), что связано с более выраженными перестроечными процессами в костной ткани при этом виде операции.

К 3-му месяцу после операции показатели тканевого кровотока в микрососудах оставались высокими, что свидетельствовало об активном остеогенезе, в связи с чем существовала потребность в усиленном кровоснабжении.

Анализ динамики изменений тканевого кровотока в микроциркуляторном русле, а также механизмов его регуляции показал, что через 6 месяцев после операции кровоснабжение в значительной степени восстанавливается, что характеризует стабилизацию перестроечных процессов в костной ткани.

Через 12 месяцев после операции динамика микроциркуляторных показателей свидетельствовала о стабилизации процессов трофики тканей десны в оперированном участке. В связи с этим можно сделать заключение о возможности проведения внутрикостной имплантации после костной пластики или синуслифинга с целью последующей механической нагрузки в сроки после 3-х месяцев от момента проведения операции.

В контрольной группе пациентов через 1 месяц после операции имелось усиление уровня тканевого кровотока на 46% и снижения его активности на 18%, что характеризовало застойные явления в микроциркуляторном русле, которые сохранялись до 12 месяцев, что и обусловило более длительное восстановление микроциркуляции.

К 12 месяцам эффективность функционирования микроциркуляторной системы оставалось сниженной, что свидетельствовало о продолжающихся перестроечных процессах в костной ткани (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Колеблемость потока эритроцитов - (

Таким образом, динамика микроциркуляторных показателей в тканях десны показала, что использование резорбируемой биокомпозиционной мембраны «Диплен-ГАМ» способствует более быстрому восстановлению тканевого кровотока, что связано со стабилизацией перестроечных процессов в костной ткани.

ВЫВОДЫ

- Разработана новая биокомпозиционная резорбируемая мембрана «Диплен ГАМ», обладающая остеопластическими свойствами и эффективная при замещении костных дефектов челюстных костей. Биокомпозиционная резорбируемая мембрана «Диплен ГАМ» не оказывает токсического и иного повреждающего действия на органы и ткани полости рта и организма в целом.

- Сравнительное гистологическое и гистохимическое изучение области дефекта бедренной кости крыс в трёх группах опытов, а также анализ полуколичественных (балльных) оценок 16 выделенных морфологических признаков-критериев, отражающих дистрофические, воспалительные и остеорепаративные процессы в костном дефекте, свидетельствуют об ослаблении воспалительного и заметном усилении и ускорении репаративного компонента под влиянием пленки «Диплен-ГАМ» на сроках 10 суток после проведения операции.

- Анализ ближайших и отдаленных результатов лечения пациентов с костными дефектами челюстей с применением биокомпозиционной резорбируемой мембраны «Диплен ГАМ» доказывают ее высокую эффективность.

- Восстановление тканевого кровотока в микроциркуляторном русле тканей десны в области костных дефектов челюстей с применением биомембраны «Диплен-ГАМ» сопровождается усилением тканевого кровотока до 3 месяцев, что связано с активными процессами остеогенеза в области дефекта.

- По данным ЛДФ стабилизация параметров тканевого кровотока в микроциркуляторном русле, а также механизмов его регуляции в тканях десны наступает к 6–12 месяцев после оперативного лечения пациентов с костными дефектами челюстей с применением биомембраны «Диплен-ГАМ».

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Биокомпозиционная резорбируемая мембрана «Диплен ГАМ» рекомендуется для закрытия послеоперационных дефектов челюстных костей.

- Резорбция разработанной резорбируемой биокомпозиционной мембраны «Диплен ГАМ» введенной в организм человека начинается на 19 сутки послеоперационного периода.

- Методика применения мембраны «Диплен ГАМ» не требует специальных устройств и средств, при использовании во время операции.

- Биокомпозиционная резорбируемая мембрана «Диплен ГАМ» может использоваться как барьер, препятствующий прорастанию эпителиальной ткани в полость костного дефекта и микробной инвазии.

- В течение клинических наблюдений не было выявлено противопоказаний использования и аллергических реакций на введение мембраны «Диплен ГАМ».

- Условиями применения мембраны «Диплен ГАМ» являются перекрывание краев интраоперационного дефекта на 3 мм по периметру и дегидрация зоны прилегания мембраны к операционному полю, путем компрессии стерильным ватным тампоном в течение 10 секунд.

- Не рекомендуется вводить мембрану «Диплен ГАМ» интраоссально при замещении костного послеоперационного дефекта.

СПИСОК РАБОТ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- Арутюнов С.Д., Шехтер А.Б., Степанов А.Г «Исследование остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств новой резорбируемой мембраны для направленной регенерации костной ткани в эксперименте in vivo / Стоматология/ – М., – 2007 №2 С.- 4-8.

- Арутюнов С.Д., Степанов А.Г., Григорянц Л.А., Мовсесян Г.В., Арутюнов А.С., Товмасян С.С., Кулаков А.А. «Способ замещения костных дефектов челюстей»: Патент РФ № 2276587 от 20.05.06. Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» №14 – М., – 2006 С. – 162.

- Арутюнов С.Д., Шехтер А.Б., Степанов А.Г., Мовсесян Г.В., Руденко Т.Г. «Экспериментальное обоснование применения резорбируемой мембраны «ДИПЛЕН ГАМ» для замещения послеоперационных дефектов». / Сборник трудов научно-практической конференции «Образование, наука и практика в стоматологии» по объединенной тематике «Пародонтология»/ – М., –  2006 – С. 27-28.

- Степанов А.Г. «Разработка и клиническое изучение остеопластических свойств новой резорбируемой мембраны в зубосохраняющих биотехнологиях»./Труды XXVIII итоговой конференции общества молодых ученых МГМСУ/ – М., – 2006 – С. 292-293.

- Мовсесян Г.В., Степанов А.Г., Унанян В.Е. «Выбор метода сохранения первых моляров нижней челюсти при хроническом периапикальном периодонтите с деструктивным процессом костной ткани»./ Труды XXVIII итоговой конференции общества молодых ученых МГМСУ/ – М., – 2006 – С. 216-217.

- Степанов А.Г. «Клиническое исследование остеопластических свойств биорезорбируемой мембраны «Диплен ГАМ»»/ Сборник трудов научно-практической конференции, посвященной 20-летию кафедры стоматологии общей практики и анестезиологии ФПКС / – М.,. – 2006. – С.66.

- Степанов А.Г. «Разработка новой резорбируемой биокомпозиционной мембраны для направленной регенерации костной ткани». Труды XXIX итоговой конференции общества молодых ученых МГМСУ/ – М., –  2007 – С. 339-340.